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[bookmark: Р2_1]Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

[bookmark: Р2_2]Сведения о стандарте


	
[bookmark: Р1_1]ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

	

	
1. Разработан и внесен Министерством Нефтеперерабатывающей и химической промышленности.
	
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти" (АО "ВНИИ НП")

	
	2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 031 "Нефтяные топлива и смазочные материалы"
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 апреля 2022 г. N 150-П)
За принятие проголосовали:

	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	Азербайджан
	AZ
	Азстандарт

	Беларусь
	BY
	Госстандарт Республики Беларусь

	Казахстан
	KZ
	Госстандарт Республики Казахстан

	Киргизия
	KG
	Кыргызстандарт

	Россия
	RU
	Росстандарт

	Таджикистан
	TJ
	Таджикстандарт

	Узбекистан
	UZ
	Узстандарт


(Поправка ИУС N 6 2023 г.)

	Разработчики: Э.Ф. Каминский, В.В. Булатников, Т.Г. Скрябина, Л.А. Садовникова, Т.И. Довгополая, Н.П. Щедрина.
	

	2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартизации от 30.03.1979 N 1167.
	4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 июня 2022 г. N 555-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 5985-2022 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2023 г.

	3. Срок проверки - 1997 г.
	

	4. Взамен ГОСТ 5985-59.
	5 ВЗАМЕН ГОСТ 5985-79

	
	6 ИЗДАНИЕ (март 2023 г.) с изменением даты введения приказом от 22.11.2022 г. N 1351-ст
7 ИЗДАНИЕ (апрель 2026 г.) с изменением даты введения приказом от 28.08.2025 г. N 942-ст, с Поправками (ИУС N 6 2023 г., ИУС N 7 2023 г.) и Изменением N 1 (ИУС N 4 2026 г.)

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты"

[bookmark: Р2_3]1 Область применения

[bookmark: П1]1.1 Настоящий стандарт распространяется на светлые нефтепродукты (автомобильные и авиационные бензины, лигроины, керосины, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей), турбинные, трансформаторные, трансмиссионные, гидравлические, индустриальные, компрессорные, специальные масла и углеводородные пластичные смазки и устанавливает методы определения кислотности и кислотного числа.
См. схожий фрагмент в сравниваемом документе

(Измененная редакция, Изм. N 1).
1.2 (Исключен, Изм. N 1).
1.3 Применение настоящего стандарта может предусматривать использование опасных материалов и аппаратных средств. В настоящем стандарте не рассматриваются все требуемые меры обеспечения безопасности, связанные с его применением. Перед использованием настоящего стандарта пользователь должен принять соответствующие меры по обеспечению безопасности, охране труда и окружающей среды и определить применимость нормативных ограничений.

[bookmark: Р2_4]2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

	5. Ссылочные нормативно-технические документы
	

	
	Обозначение НТД, на который дана ссылка
	Номер раздела

	ГОСТ 1770-74
	1

	ГОСТ 2517-85
	2

	ГОСТ 4919.1-77
	1

	ГОСТ 5955-75
	1

	ГОСТ 6341-75
	1

	ГОСТ 9147-80
	1

	ГОСТ 9410-78
	1

	ГОСТ 9572-77
	1

	ГОСТ 9880-76
	1

	ГОСТ 9949-76
	1

	ГОСТ 14710-78
	1

	ГОСТ 18300-72
	1

	ГОСТ 20292-87
	1

	ГОСТ 24104-80
	1

	ГОСТ 25336-82
	1

	ТУ 6-09-4711-81
	1

	ТУ 6-09-5077-83
	1

	ТУ 6-09-5360-88
	1



	ГОСТ 1770 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия
ГОСТ 2517 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб
ГОСТ 3118 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 4919.1 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов
ГОСТ 5789 Реактивы. Толуол. Технические условия
ГОСТ 5955 Реактивы. Бензол. Технические условия
ГОСТ 6341 Реактивы. Кислота янтарная. Технические условия
ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия <*>
--------------------------------
<*> В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144-2018.

ГОСТ 6755 Поглотитель химический известковый ХП-И. Технические условия
ГОСТ 9147 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия
ГОСТ 9410 Ксилол нефтяной. Технические условия
ГОСТ 9572 Бензол нефтяной. Технические условия
ГОСТ 9880 Толуол каменноугольный и сланцевый. Технические условия
ГОСТ 9949 Ксилол каменноугольный. Технические условия
ГОСТ 14710 Толуол нефтяной. Технические условия
ГОСТ 18300 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия <*>
--------------------------------
<*> В Российской Федерации и Республике Беларусь действует ГОСТ Р 55878-2013 "Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия".

ГОСТ 24363 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия
ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

	
	ГОСТ 25794.1 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования
ГОСТ 27025 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний
ГОСТ 29169 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой
ГОСТ 29251 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 31873 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб
ГОСТ OIML R 76-1 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
(Измененная редакция, Изм. N 1).

[bookmark: Р2_5]3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 кислотность: Количество щелочи, выраженное в миллиграммах гидроокиси калия (KOH) на 100 см3 образца (мг KOH/100 см3), необходимое для титрования образца в определенном растворителе до конечной точки титрования.
3.2 кислотное число: Количество щелочи, в миллиграммах гидроокиси калия (KOH) на 1 г образца (мг KOH/г), необходимое для титрования образца в определенном растворителе до конечной точки титрования.

[bookmark: Р2_6]4 Сущность метода


	
6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 28.12.1991 N 2259.
7. Переиздание (октябрь 1993 г.) с Изменениями 1 и 2, утвержденными в апреле 1984 г. (ИУС 8-84, ИУС 4-92).

[bookmark: П2]Настоящий стандарт распространяется на светлые нефтепродукты (этилированные и неэтилированные бензины, лигроины, керосины, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей), нелегированные масла, специальные масла и углеводородные пластичные смазки и устанавливает методы определения кислотности и кислотного числа.
См. схожий фрагмент в сравниваемом документе
	

	Сущность метода заключается в титровании кислых соединений испытуемого продукта спиртовым раствором гидроокиси калия в присутствии цветного индикатора и определении для светлых нефтепродуктов кислотности, выраженной в мг KOH/100 см3, для масел и смазок - кислотного числа, выраженного в мг KOH/г.
	
Сущность метода заключается в титровании кислых соединений из испытуемого нефтепродукта спиртовым раствором гидроокиси калия в присутствии цветного индикатора и определении для светлых нефтепродуктов кислотности, выраженной в мг KOH/100 см3, для масел и смазок - кислотного числа, выраженного в мг KOH/г.

	
	(Измененная редакция, Изм. N 1).

[bookmark: Р2_7]5 Реактивы и материалы

[bookmark: П3]5.1 Спирт этиловый ректификованный технический высшего сорта по ГОСТ 18300.
См. схожий фрагмент в сравниваемом документе
5.2 Калия гидроокись, х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 24363.
5.3 Кальций хлористый 2-водный <**> ч. или кальций хлористый <***> ч.
--------------------------------
<**> В Российской Федерации - по ТУ 6-09-5077-87 "Реактивы. Кальций хлористый 2-водный, чистый".
<***> В Российской Федерации - по ТУ 6-09-4711-81 "Реактивы. Кальций хлористый (обезвоженный), чистый".

5.4 Натронная известь (поглотитель ХП-И) по ГОСТ 6755 или аскарит <*>, ч.
--------------------------------
<*> В Российской Федерации - по ТУ 6-09-4128-88 "Аскарит чистый".

5.5 Калий фталевокислый кислый (бифталат калия) <**>, ч.д.а.
--------------------------------
<**> В Российской Федерации - по ТУ 6-09-4433-77 "Калий фталевокислый кислый".

5.6 Кислота янтарная, х.ч. или ч.д.а., по ГОСТ 6341.
5.7 Бензол, х.ч или ч.д.а, по ГОСТ 5955, или высшей очистки, или очищенный по ГОСТ 9572.
5.8 Ксилол высшего или 1 сорта по ГОСТ 9949 или марки А по ГОСТ 9410.
5.9 Толуол высшего или первого сорта по ГОСТ 14710 или марки А по ГОСТ 9880 или по ГОСТ 5789.
5.10 Щелочной голубой 6Б <***>, ч.д.а.
--------------------------------
<***> В Российской Федерации - по ТУ 6-09-07-356-75 "Щелочной голубой 6Б, индикатор чистый для анализа".

5.11 Кислота соляная, х.ч., ч.д.а. или ч., по ГОСТ 3118, раствор концентрации 0,1 моль/дм3, приготовленный по ГОСТ 25794.1.
Примечание - Допускается использовать стандартный раствор соляной кислоты, приготовленный из фиксанала.

5.12 Индикатор нитразиновый желтый <*4>, ч.д.а., 0,5%-ный водный раствор, приготовленный по ГОСТ 4919.1.
--------------------------------
<*4> В Российской Федерации - по ТУ 6-09-4309-76 "Нитразиновый желтый, индикатор (1-Окси-2-/2,4-динитрофенил)-азо/-нафталин-3,6-дисульфокислоты динатриевая соль)".

5.13 Индикатор фенолфталеин <*5>, ч.д.а., 1%-ный спиртовой раствор, приготовленный по ГОСТ 4919.1.
--------------------------------
<*5> В Российской Федерации - по ТУ 6-09-5360-88 "Фенолфталеин, индикатор чистый для анализа".

5.14 Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Примечание - Допускается применять реактивы и материалы с характеристиками не хуже указанных в настоящем стандарте.

	
[bookmark: Р1_2]1. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

Колбы Кн-1-100-29/32 ТС, Кн-2-100-34 ТХС, Кн-2-100-22 ТХС, Кн-1-250-29/32 ТС, Кн-2-250-34, КГУ-2-1-1000-29/32 ТС, КГУ-2-2-1000-34 ТХС по ГОСТ 25336-82.
Дефлегматор елочный длиной не менее 400 мм.
Холодильники ХТП-1-400-14/23, ХШ-1-400-29/32 ХС, ХШ-3-400-ТХС по ГОСТ 25336-82 или холодильник воздушный, или трубки стеклянные длиной 700 - 750 мм с внутренним диаметром 10 - 12 мм.
Цилиндры по ГОСТ 1770-74 типов 1-50; 1-100; 3-50; 3-100; 1-1000; 1-2000.
Бюретки по ГОСТ 20292-74 типов 1-2-25; 3-2-25; 6-2-2; 6-2-5; 7-2-3; 7-2-10.
Пипетки 2-1-50, 2-3-50 по ГОСТ 20292-74.
Колбы 1-100-2, 2-100-2, 1-1000-2, 2-1000-2 по ГОСТ 1770-74.
Стакан или чашка выпарительная по ГОСТ 9147-80.
Электроплитка с закрытой спиралью любого типа.
Стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 25336-82.
Воронка с обогревом.
Секундомер или часы песочные ЧПН-5.
	
[bookmark: Р2_8]6 Аппаратура

6.1 Колбы Кн-1-100-29/32 ТС, Кн-2-100-34 ТХС, Кн-2-100-22 ТХС, Кн-1-250-29/32 ТС, Кн-2-250-34, КГУ-2-1-1000-29/32 ТС, КГУ-2-2-1000-34 ТХС по ГОСТ 25336.
6.2 Дефлегматор елочный длиной не менее 400 мм по ГОСТ 25336.
6.3 Холодильники ХТП-1-400-14/23, ХШ-1-400-29/32 ХС, ХШ-3-400 ТХС по ГОСТ 25336 или холодильник воздушный, или трубки стеклянные длиной 700 - 750 мм, с внутренним диаметром от 10 до 12 мм.
6.4 Цилиндры 1-50-1; 1-100-1; 3-50-1; 3-100-1, 1-1000-1, 1-2000-1 по ГОСТ 1770.
6.5 Бюретки I-1-2-25-0,1; I-3-2-25-0,1; I-2-2-2-0,01; I-2-2-5-0,02; I-2-2-10-0,05 по ГОСТ 29251.
6.6 Пипетки 2-1-50, 2-2-50 по ГОСТ 29169.
6.7 Колбы 1-100-2, 2-100-2, 1-1000-2, 2-1000-2 по ГОСТ 1770.
6.8 Стакан или чашка выпарительная по ГОСТ 9147.
6.9 Электроплитка с закрытой спиралью любого типа.
6.10 Стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 25336.
6.11 Воронка фильтровальная ВФ-1 по ГОСТ 25336.
6.12 Секундомер <*6>.

	
	--------------------------------
<*6> В Российской Федерации - по ТУ 25-1894.003-90 "Секундомеры механические. Технические условия".

	Склянка (бутылка) из темного стекла или окрашенная в черный цвет.
	
6.13 Склянка (бутылка) из темного стекла или окрашенная в черный цвет.

	Шпатель.
Эксикатор по ГОСТ 25336-82.
Капельница лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336-82.
Шкаф сушильный или печь муфельная.
	6.14 Шпатель по ГОСТ 9147.
6.15 Эксикатор по ГОСТ 25336.
6.16 Капельница лабораторная стеклянная по ГОСТ 25336.
6.17 Шкаф сушильный или печь муфельная, обеспечивающая температуру нагрева (105 +/- 5) °C.

	Весы лабораторные общего назначения с пределом взвешивания 200 г не ниже 2-го класса точности.
	6.18 Весы специального класса (I) точности по ГОСТ OIML R 76-1 с действительной ценой деления, не превышающей 0,0001 г.

	
	Примечание - Для подтверждения указанных характеристик весов и обеспечения процедуры взвешивания может потребоваться проведение дополнительной калибровки весов в условиях эксплуатации.

6.17, 6.18 (Измененная редакция, Изм. N 1).

	Весы технические.
	

	Трубка хлоркальциевая.
	6.19 Трубка хлоркальциевая по ГОСТ 25336.

	
	6.20 Мешалка магнитная с подогревом.
6.21 Допускается применять аппарат для автоматического титрования, обеспечивающий проведение испытаний, предусмотренных настоящим методом, и обладающий необходимыми эксплуатационными и техническими характеристиками.
Допускается применять аппаратуру, средства измерений, лабораторную посуду и лабораторное оборудование, в т.ч. зарубежного производства, с характеристиками и классом точности не хуже указанных в настоящем стандарте.

	[bookmark: П4]Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300-87.
См. схожий фрагмент в сравниваемом документе
Калия гидроокись, х.ч. или ч.д.а., 0,05 моль/дм3 спиртовой титрованный раствор.
Кальций хлористый 2-водный по ТУ 6-09-5077-83 или кальций хлористый по ТУ 6-09-4711-81.
Натронная известь или аскарит.
Калий фталевокислый кислый (бифталат калия).
Кислота янтарная, х.ч. или ч.д.а. по ГОСТ 6341-75.
Бензол по ГОСТ 5955-75 или ГОСТ 9572-77.
Ксилол по ГОСТ 9410-78 или ГОСТ 9949-76.
Толуол по ГОСТ 14710-78 или ГОСТ 9880-76.
[bookmark: П5]Щелочной голубой 6Б, готовят следующим образом: 0,8 г щелочного голубого 6Б растворяют в 1000 см3 этилового спирта 96%-ного, затем добавляют 1500 см3 бензола до полного растворения индикатора. После добавления бензола смесь выдерживают в течение 12 ч, затем прозрачный раствор отфильтровывают. См. схожий фрагмент в сравниваемом документе
Кислота соляная 0,1 моль/дм3.
Допускается использовать стандартный раствор соляной кислоты, приготовленный из фиксанала.
Индикатор нитрозиновый желтый, 0,5%-ный водный раствор.
Индикатор фенолфталеин по ТУ 6-09-5360-88, 1%-ный спиртовой раствор, приготовленный по ГОСТ 4919.1-77.
Вода дистиллированная pH 5,4 - 6,6.
Допускается применять реактивы, качество которых не ниже указанных в стандарте.
	

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
	

	
[bookmark: Р1_3]2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1а. Отбор проб проводят по ГОСТ 2517-85.
	
[bookmark: Р2_9]7 Подготовка к испытанию

7.1 Отбор проб проводят по ГОСТ 2517, или ГОСТ 31873, или в соответствии с требованиями национальных стандартов и правилами отбора проб испытуемого продукта.

	(Введен дополнительно, Изм. N 1).
	

	2.1. Для приготовления титрованных растворов применяют свежеперегнанный этиловый спирт. Перегонку спирта осуществляют в колбе вместимостью 1000 см3 с дефлегматором.
2.2. Приготовление 85%-ного раствора этилового спирта
2.2.1. Смешивают 89 см3 этилового спирта и 11 см3 дистиллированной воды.
	7.2 Для приготовления титрованных растворов применяют свежеперегнанный этиловый спирт. Перегонку спирта осуществляют в колбе вместимостью 1000 см3 с дефлегматором.
7.3 Приготовление 85%-ного раствора этилового спирта
Смешивают 89 см3 этилового спирта и 11 см3 дистиллированной воды.

	2.3. Приготовление индикаторов
	7.4 Приготовление индикатора

	
	[bookmark: П6]Готовят щелочной голубой 6Б следующим образом: растворяют 0,8 г щелочного голубого 6Б в 1000 см3 этилового спирта с объемной долей 96%, затем добавляют 1500 см3 бензола, или толуола, или ксилола до полного растворения индикатора. После добавления бензола, или толуола, или ксилола смесь выдерживают в течение 12 ч, затем отфильтровывают прозрачный раствор.
См. схожий фрагмент в сравниваемом документе
7.5 Установления титра спиртового раствора гидроокиси калия

	2.3.1. Для приготовления 0,5%-ного водного раствора индикатора нитрозинового желтого 0,5 г индикатора растворяют в 100 см3 дистиллированной воды.
2.3.2. (Исключен, Изм. N 2).
	

	2.4. Для установления титра спиртового раствора гидроокиси калия применяют перекристаллизованный кислый фталевокислый калий (бифталат калия) или янтарную кислоту.
	Для установления титра спиртового раствора гидроокиси калия применяют перекристаллизованный кислый фталево-кислый калий (бифталат калия), янтарную кислоту или стандартный раствор соляной кислоты 0,1 моль/дм3, приготовленный из фиксанала.

	2.4.1. 70 г бифталата калия растворяют в 200 см3 дистиллированной горячей воды. Перекристаллизацию ведут при температуре не ниже 25 °C, так как при более низкой температуре образуются кристаллы трифталата калия - более кислой соли. Полученные кристаллы сушат до постоянной массы при (105 +/- 5) °C.
	7.5.1 Растворяют 70 г бифталата калия в 200 см3 дистиллированной горячей воды. Перекристаллизовывают при температуре не ниже 25 °C, т.к. при более низкой температуре образуются кристаллы трифталата калия - более кислой соли. Сушат полученные кристаллы до постоянной массы при температуре (105 +/- 5) °C. Расхождение при взвешивании не должно превышать 0,001 г.

	
	Примечание - В соответствии с ГОСТ 27025 понятие "горячая" применимо к температуре выше 75 °C, поэтому при проведении испытаний по данному методу используют горячую дистиллированную воду с температурой выше 75 °C.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

	2.4.2. 100 г янтарной кислоты растворяют при кипячении в 165 мл дистиллированной воды, раствор фильтруют через воронку с обогревом. После охлаждения раствора кристаллы отфильтровывают на отсасывающей воронке и снова перекристаллизовывают. Кристаллы высушивают при (105 +/- 5) °C до постоянной массы.
	7.5.2 Растворяют 100 г янтарной кислоты при кипячении в 165 см3 дистиллированной воды, фильтруют раствор через воронку при нагревании. После охлаждения раствора отфильтровывают кристаллы на фильтровальной воронке и снова перекристаллизовывают. Сушат кристаллы при температуре (105 +/- 5) °C до постоянной массы. Расхождение при взвешивании не должно превышать 0,001 г.

	2.4.3. Перекристаллизованные бифталат калия и янтарную кислоту помещают в бюксы и хранят в эксикаторе. Перед каждым установлением титра бифталат калия и янтарную кислоту сушат 1 ч при (105 +/- 5) °C.
2.5. Приготовление 0,05 моль/дм3 спиртового раствора гидроокиси калия
	7.5.3 Помещают перекристаллизованные бифталат калия и янтарную кислоту в бюксы и хранят в эксикаторе. Перед каждым установлением титра сушат бифталат калия и янтарную кислоту 1 ч при температуре (105 +/- 5) °C.
7.6 Приготовление 0,05 моль/дм3 спиртового раствора гидроокиси калия

	2.5.1. 3 г кристаллической гидроокиси калия взвешивают с погрешностью не более 0,1 г, растворяют в 1000 см3 этилового спирта. Полученный раствор тщательно перемешивают и выдерживают не менее 24 ч в темном месте.
	7.6.1 Взвешивают 3 г кристаллической гидроокиси калия и регистрируют значение массы до 0,1 г, растворяют в 1000 см3 этилового спирта. Полученный раствор тщательно перемешивают и выдерживают не менее 24 ч в темном месте.

	Отстоявшийся прозрачный раствор отделяют от осадка декантацией в склянку для бюретки или в бутылку с пробкой из темного стекла или окрашенные в черный цвет.
Бюретка должна быть защищена трубкой с натронной известью или аскаритом.
	7.6.2 Отделяют отстоявшийся прозрачный раствор от осадка декантацией в склянку для бюретки или в бутылку с пробкой из темного стекла или окрашенную в черный цвет. Бюретка должна быть защищена трубкой с натронной известью или аскаритом.

	2.5.2. Титр раствора гидроокиси калия устанавливают по бифталату калия.
Допускается при отсутствии бифталата калия устанавливать титр по янтарной кислоте.
	7.6.3 Устанавливают титр спиртового раствора гидроокиси калия по бифталату калия. Допускается при отсутствии бифталата калия устанавливать титр по янтарной кислоте или по стандартному раствору соляной кислоты 0,1 моль/дм3.

	2.5.3. В коническую колбу вместимостью 250 см3 помещают 0,05 - 0,07 г бифталата калия или янтарной кислоты, взвешенных с погрешностью не более 0,0002 г, и растворяют их в 50 см3 свежепрокипяченной дистиллированной воды, добавляют 3 - 4 капли фенолфталеина и титруют 0,05 моль/дм3 раствором гидроокиси калия при непрерывном перемешивании до появления розовой окраски.
Окраска должна быть устойчивой без перемешивания в течение 30 с.
	7.6.4 Помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3 от 0,05 до 0,07 г бифталата калия или янтарной кислоты, регистрируют значение массы до 0,0002 г, растворяют в 50 см3 свежепрокипяченной дистиллированной воды, остывшей до комнатной температуры, добавляют от 3 до 4 капель фенолфталеина и титруют 0,05 моль/дм3 спиртовым раствором гидроокиси калия при непрерывном перемешивании до появления розовой окраски. Окраска должна быть устойчивой без перемешивания в течение 30 с.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).
	

	2.5.4. Титр раствора гидроокиси калия (T) в мг/см3 вычисляют по формуле

[image: ],

где 56,11 - эквивалентная масса гидроокиси калия, г;
m - масса бифталата калия или янтарной кислоты, г;
Э - эквивалентная масса бифталата калия или янтарной кислоты, соответственно равная 204,23 и 59,04 г;
[image: ] - объем 0,05 моль/дм3 раствора гидроокиси калия, израсходованный на титрование массы бифталата калия или янтарной кислоты, см3.
	7.6.5 Вычисляют титр спиртового раствора гидроокиси калия T, мг/см3, по формуле

[image: ], (1)

где 56,11 - молекулярная масса гидроокиси калия, г;
m - масса бифталата калия или янтарной кислоты, г;
Э - эквивалентная масса бифталата калия или янтарной кислоты, соответственно равная 204,23 и 59,04 г;
V1 - объем 0,05 моль/дм3 спиртового раствора гидроокиси калия, израсходованный на титрование массы бифталата калия или янтарной кислоты, см3.

	
	7.6.5.1 При использовании стандартного раствора соляной кислоты 0,1 моль/дм3, приготовленного из фиксанала, вычисляют титр спиртового раствора гидроокиси калия T, мг/см3, по формуле

[image: ], (2)

где V - объем 0,1 моль/дм3 раствора соляной кислоты, см3;
0,0036465 - количество соляной кислоты, содержащейся в 1 см3 0,1 моль/дм3 раствора, г/см3;
56,11 - молекулярная масса гидроокиси калия, г;
36,46 - молекулярная масса соляной кислоты, г;
V1 - объем 0,05 моль/дм3 раствора гидроокиси калия, израсходованного на титрование, см3;
1000 - коэффициент для пересчета граммов в миллиграммы.

	За результат определения титра принимают среднее арифметическое не менее трех параллельных определений, расхождение между которыми не превышает 0,03 мг.
	7.6.6 За результат определения титра принимают среднее арифметическое значение не менее трех определений, расхождение между которыми не превышает 0,03 мг/см3. Среднее арифметическое значение титра округляют до второго десятичного знака.

	
	7.6.4, 7.6.5, 7.6.5.1, 7.6.6 (Измененная редакция, Изм. N 1).

	Титр раствора проверяют не реже одного раза в две недели.
2.6. Подготовка образца
2.6.1. Пробу нефтепродукта тщательно перемешивают встряхиванием в течение 5 мин в склянке, заполненной не более чем на 3/4 ее объема.
Вязкие и парафинистые нефтепродукты предварительно нагревают до 60 °C.
	7.6.7 Проверяют титр раствора не реже одного раза в 2 недели.
7.7 Подготовка образца
7.7.1 Пробу нефтепродукта тщательно перемешивают встряхиванием в течение 5 мин в склянке, заполненной не более чем на 3/4 ее вместимости.
7.7.2 Допускается предварительно нагревать до 60 °C и выше вязкие и парафинистые нефтепродукты (нефтепродукты с содержанием парафина более 6%) для обеспечения достаточной текучести.

	(Измененная редакция, Изм. N 1).
	

	2.6.2. При испытании пластичных смазок с поверхности испытуемой смазки снимают и отбрасывают верхний слой. Затем в нескольких местах (не менее трех) отбирают пробы примерно в равных количествах на расстоянии не менее 5 мм от стенок сосуда, помещают в фарфоровую чашку и тщательно перемешивают.

[bookmark: Р1_4]3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Для испытания светлых нефтепродуктов отбирают от 50 до 100 см3 пробы. Массу пробы для испытания масел определяют согласно табл. 1.
	7.7.3 При испытании пластичных смазок с поверхности испытуемой смазки снимают и удаляют верхний слой. Затем в нескольких местах (не менее трех) отбирают пробы примерно в равных количествах на расстоянии не менее 5 мм от стенок сосуда, помещают в фарфоровую чашку и тщательно перемешивают.

[bookmark: Р2_10]8 Проведение испытания

8.1 Для испытания светлых нефтепродуктов при определении кислотности отбирают от 50 до 100 см3 пробы. Выбирают массу пробы для определения кислотного числа в соответствии с таблицей 1.

	
Таблица 1

	Кислотное число, мг KOH/г
	Масса пробы, г

	До 0,2
	20 +/- 2

	Св. 0,2 " 0,5
	10 +/- 2

	" 0,5 " 1,0
	5,0 +/- 0,5

	" 1,0
	2,0 +/- 0,5



	
Таблица 1

Масса пробы для определения кислотного числа

	Кислотное число, мг KOH/г
	Масса пробы, г

	До 0,2 включ.
	20 +/- 2

	Св. 0,2 до 0,5 включ.
	10 +/- 2

	Св. 0,5 до 1,0 включ.
	5,0 +/- 0,5

	Св. 1,0
	2,0 +/- 0,5




	
При испытании пластичных смазок в коническую колбу вместимостью 250 см3 помещают 5 - 8 г испытуемого продукта, взвешенного с погрешностью не более 0,01 г.
3.2. В другую коническую колбу наливают 50 см3 85%-ного этилового спирта и кипятят с обратным холодильником водяным или воздушным в течение 5 мин. В прокипяченный спирт добавляют 8 - 10 капель (0,25 см3) индикатора нитрозинового желтого и нейтрализуют в горячем состоянии при непрерывном перемешивании 0,05 н. спиртовым раствором гидроокиси калия до первого изменения желтой окраски в зеленую.
	
8.1.1 При испытании пластичных смазок взвешивают от 5 до 8 г испытуемого продукта, регистрируют значение массы до 0,01 г и помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3.
8.2 В коническую колбу для проведения реакции нейтрализации наливают 50 см3 раствора 85%-ного этилового спирта и кипятят либо с водяным или воздушным обратным холодильником, либо с елочным дефлегматором длиной не менее 400 мм в течение 5 мин. Добавляют в прокипяченный спирт от 8 до 10 капель (0,25 см3) индикатора нитразинового желтого и нейтрализуют в горячем состоянии при непрерывном перемешивании 0,05 моль/дм3 спиртовым раствором гидроокиси калия с установленным титром до первого изменения желтой окраски в зеленую.

	
	8.1.1, 8.2 (Измененная редакция, Изм. N 1).

	3.3. Определение кислотности
В колбу с нейтрализованным горячим спиртом приливают испытуемую пробу и кипятят в течение 5 мин (точно) с обратным холодильником при постоянном перемешивании.
	8.3 Определение кислотности
8.3.1 Испытуемую пробу нефтепродукта помещают в колбу с нейтрализованным горячим спиртом, подготовленным по 8.2, и кипятят либо с обратным холодильником, либо с елочным дефлегматором длиной не менее 400 мм в течение 5 мин при постоянном перемешивании.

	
	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	Если содержимое колбы после кипячения все еще сохраняет зеленую окраску, испытание прекращают и считают, что кислотность испытуемой пробы отсутствует.
В случае изменения окраски смесь в горячем состоянии титруют спиртовым раствором гидроокиси калия при непрерывном интенсивном перемешивании до изменения желтой (или желтой с оттенками) окраски спиртового слоя или смеси в зеленую (или зеленую с оттенками). Окраска должна быть устойчивой без перемешивания в течение 30 с.
	8.3.2 Если содержимое колбы после кипячения все еще сохраняет зеленую окраску, прекращают испытание и считают, что кислотность испытуемой пробы отсутствует.
8.3.3 При изменении окраски смеси в горячем состоянии титруют 0,05 моль/дм3 спиртовым раствором гидроокиси калия с установленным титром при непрерывном интенсивном перемешивании до изменения желтой (или желтой с оттенками) окраски спиртового слоя или смеси в зеленую (или зеленую с оттенками). Окраска должна быть устойчивой без перемешивания в течение 30 с.

	Титрование проводят в горячем состоянии быстро во избежание влияния углекислого газа, содержащегося в воздухе.
3.4. Определение кислотного числа
В коническую колбу помещают пробу испытуемого продукта в количестве, указанном в п. 3.1. Добавляют при взбалтывании не менее 40 см3 щелочного голубого 6Б до полного растворения пробы. Затем содержимое колбы титруют при легком взбалтывании спиртовым раствором гидроокиси калия до изменения голубой окраски на красную или голубого оттенка на красный.
Параллельно проводят контрольный опыт без испытуемой пробы, применяя то же количество раствора щелочного голубого 6Б.
В случае плохого растворения пробы содержимое колбы кипятят с обратным холодильником в течение 5 мин при постоянном перемешивании.
При испытании смазки продолжительность кипячения увеличивают на 5 мин после полного ее растворения.
Допускается проводить определение кислотного числа следующим образом: нейтрализованный горячий спирт, подготовленный, как указано в п. 3.2, приливают в колбу с испытуемым продуктом. Содержимое колбы кипятят с обратным холодильником в течение 5 мин при постоянном перемешивании. Смесь в горячем состоянии титруют спиртовым раствором гидроокиси калия, как указано в п. 3.3.
При наличии в смеси зеленой (или зеленой с оттенками) окраски титрование раствором гидроокиси калия не производят. В этом случае органические кислоты в испытуемом нефтепродукте отсутствуют.
При разногласиях в оценке качества нефтепродуктов определение кислотного числа проводят с применением индикатора щелочного голубого 6Б.
	8.3.4 Титрование проводят в горячем состоянии быстро во избежание влияния углекислого газа, содержащегося в воздухе.
8.4 Определение кислотного числа
8.4.1 Помещают в коническую колбу пробу испытуемого продукта в количестве, указанном в 8.1. Добавляют при взбалтывании не менее 40 см3 раствора щелочного голубого 6Б до полного растворения пробы. Затем титруют содержимое колбы при легком взбалтывании 0,05 моль/дм3 спиртовым раствором гидроокиси калия до изменения голубой окраски на красную или голубого оттенка на красный.
8.4.2 Параллельно проводят контрольный опыт без испытуемой пробы, применяя то же количество раствора щелочного голубого 6Б.
8.4.3 При неполном растворении пробы кипятят содержимое колбы с обратным холодильником в течение 5 мин при постоянном перемешивании.
8.4.4 При испытании смазки продолжительность кипячения увеличивают на 5 мин после ее полного растворения.
8.4.5 Допускается определять кислотное число следующим образом: добавляют нейтрализованный горячий спирт, подготовленный по 8.2, в колбу с испытуемым продуктом. Кипятят содержимое колбы с обратным холодильником в течение 5 мин при постоянном перемешивании. Титруют смесь в горячем состоянии спиртовым раствором гидроокиси калия, как указано в 8.3.
8.4.6 При наличии в смеси зеленой (или зеленой с оттенками) окраски титрование раствором гидроокиси калия не проводят. В этом случае отсутствуют органические кислоты в испытуемом нефтепродукте.
8.4.7 При разногласиях в оценке качества нефтепродуктов определение кислотного числа проводят с применением индикатора щелочного голубого 6Б.

	(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3.5. (Исключен, Изм. N 1).
	

	
[bookmark: Р1_5]4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Кислотность испытуемого нефтепродукта (K) в мг KOH на 100 см3 вычисляют по формуле

[image: ],

где [image: ] - объем 0,05 моль/дм3 раствора гидроокиси калия, израсходованный на титрование, см3;
	
[bookmark: Р2_11]9 Обработка результатов

9.1 Вычисляют кислотность испытуемого нефтепродукта K, мг KOH/100 см3, по формуле

[image: ], (3)

где V2 - объем 0,05 моль/дм3 спиртового раствора гидроокиси калия, израсходованный на титрование, см3;

	T - титр 0,05 моль/дм3 раствора гидроокиси калия, мг/см3;
	T - титр 0,05 моль/дм3 спиртового раствора гидроокиси калия, мг/см3;

	
	100 - фактор пересчета на 100 см3;

	[image: ] - объем испытуемой пробы, см3;
	V0 - объем испытуемой пробы, см3.

	100 - фактор пересчета на 100 см3 продукта.
	

	4.2. Кислотное число испытуемой пробы [image: ] в мг KOH/г при использовании в качестве индикатора щелочного голубого вычисляют по формуле
	9.2 Вычисляют кислотное число испытуемой пробы K1, мг KOH/г, при использовании в качестве индикатора щелочного голубого по формуле

	
[image: ],

где [image: ] - объем 0,05 моль/дм3 спиртового раствора гидроокиси калия, израсходованный на титрование, см3;
	
[image: ], (4)

где V3 - объем 0,05 моль/дм3 спиртового раствора гидроокиси калия, израсходованный на титрование, см3;

	[image: ] - объем 0,05 моль/дм3 спиртового раствора гидроокиси калия, израсходованный на контрольный опыт, см3;
	V4 - объем 0,05 моль/дм3 спиртового раствора гидроокиси калия, израсходованный на контрольный опыт, см3;

	T - титр 0,05 моль/дм3 спиртового раствора гидроокиси калия, мг/см3;
[image: ] - масса пробы, г.
	T - титр 0,05 моль/дм3 спиртового раствора гидроокиси калия, мг/см3;
m1 - масса пробы, г.

	Кислотное число испытуемой пробы [image: ] в мг KOH/г при использовании в качестве индикатора нитрозинового желтого вычисляют по формуле

[image: ],

где [image: ] - объем 0,05 моль/дм3 спиртового раствора гидроокиси калия, израсходованный на титрование, см3;
	9.3 Вычисляют кислотное число испытуемой пробы K2, мг KOH/г, при использовании в качестве индикатора нитразинового желтого по формуле

[image: ], (5)

где V3 - объем 0,05 моль/дм3 спиртового раствора гидроокиси калия, израсходованный на титрование, см3;

	T - титр 0,05 моль/дм3 спиртового раствора гидроокиси калия, мг/см3;
[image: ] - масса пробы, г.
	T - титр 0,05 моль/дм3 спиртового раствора гидроокиси калия, мг/см3;
m1 - масса пробы, г.

	
	
[bookmark: Р2_12]10 Запись результатов


	4.1 - 4.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
	

	4.3. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений.
	
[bookmark: П7]За результат испытания принимают среднее арифметическое значение результатов двух определений, полученных в условиях повторяемости, расхождение между которыми не превышает значений, указанных в таблицах 2 и 3. Результаты испытания округляют до второго десятичного знака. См. схожий фрагмент в сравниваемом документе

	
	(Измененная редакция, Изм. N 1).

[bookmark: Р2_13]11 Прецизионность метода

11.1 Повторяемость (сходимость) r

	4.3.1. Два результата определений, полученные одним лаборантом, признаются достоверными при доверительной вероятности 0,95%, если расхождение между ними не превышает значений, указанных в табл. 2, 3.
	Расхождение между результатами определений, полученными одним и тем же оператором на одной и той же аппаратуре при постоянных рабочих условиях на идентичном испытуемом продукте при нормальном и правильном выполнении метода испытаний, может превышать значения, приведенные в таблицах 2 и 3, только в одном случае из 20.

	(Измененная редакция, Изм. N 2).
	

	
Таблица 2

	Кислотность, мг KOH/100 см3
	Сходимость
	Воспроизводимость

	До 0,5
	0,08
	0,20

	Св. 0,5 - 1,0
	0,10
	0,25

	Св. 1,0
	0,20
	-



	
Таблица 2

Прецизионность определения кислотности

	Кислотность, мг KOH/100 см3
	Повторяемость (сходимость) r
	Воспроизводимость R

	До 0,5 включ.
	0,08
	0,20

	Св. 0,5 до 1,0 включ.
	0,10
	0,25

	Св. 1,0
	0,20
	-




	
Таблица 3

	Кислотное число, мг KOH/г
	Сходимость
	Воспроизводимость

	До 0,5
	0,06
	0,10

	Св. 0,5 " 1,0
	0,10
	0,20

	" 1,0
	0,20
	0,40



	
Таблица 3

Прецизионность определения кислотного числа

	Кислотное число, мг KOH/г
	Повторяемость (сходимость) r
	Воспроизводимость R

	До 0,5 включ.
	0,06
	0,10

	Св. 0,5 до 1,0 включ.
	0,10
	0,20

	Св. 1,0
	0,20
	0,40




	
	
(Измененная редакция, Изм. N 1).

11.2 Воспроизводимость R

	
4.3.2. Два результата испытаний, полученные в двух разных лабораториях, признаются достоверными при доверительной вероятности 95%, если расхождение между ними не превышает значений, указанных в табл. 2 и 3.
	Расхождение между двумя единичными и независимыми результатами испытаний, полученными разными операторами в разных лабораториях на идентичном испытуемом продукте при нормальном и правильном выполнении метода испытания, может превышать значения, приведенные в таблицах 2 и 3, только в одном случае из 20.

	[bookmark: П8]Результаты испытания округляют до второго десятичного знака.
См. схожий фрагмент в сравниваемом документе
4.3.1 - 4.3.2. (Измененная редакция, Изм. N 1).

Приложение. (Исключено, Изм. N 2).
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